Le combustible bois déchiqueté est constitué de matières ligneuses n'ayant subi aucune pollution (colle, peinture, imprégnation, ...).

De cette définition ressort que différents gisements sont utilisables pour être conditionnés en combustibles bois déchiquetés :

| Gisement | Origine | Humidité* | Contraintes possibles** | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecorces | 1ère transformation | humides | Matières minérales | Ecorces humides |
| Sciures | 1ère transformation | humides |  | Sciures humides |
| Sciures et copeaux secs | 2ème transformation | secs | Problèmes de pollution | Sciures et copeaux secs |
| Rémanents, bois sans valeur | Exploitation forestière | humides |  | Bois forestier |
| Bûches et rondins | Exploitation forestière | humides |  | Bois forestier |
| Dosses et délignures | 1ère transformation | humides |  | Produits connexes |
| Chutes diverses | 1ère transformation | humides |  | Déchets de la 1ère transformation |
| Chutes diverses | 2ème transformation | humides | Problèmes de pollution | Déchets de la 2ème transformation |
| Branches et déchets divers | Entretien paysager | humides | Matières vertes | Déchets d'élagage |
| Palettes, caisseries, bois en fin de vie | Dèchetterie, centre de tri DIB | secs | Problèmes de pollution | Déchets en bois |

* Secs = moins de 30 %  d'humidité sur brut ; humides = plus de 30 % d'humidité sur brut.

** il s'agit de contraintes pouvant entraîner un déclassement des bois et les rendre impropre à la combustion en chaufferies.

| Type de combustible | Granulométrie (en mm) | Humidité sur brut (%) | Masse volumique apparente (kg / MAP) | Coefficient de foisonnement (en MAP/m3 de bois plein) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sciures | < 3 | 40 | 230 à 350 | 2 à 3 |
| Copeaux et sciures | Variable | 10 à 15 | 80 à 110 | 5 à 6 |
| Plaquettes fines | < 30 | 30 | 210 à 310 | 2 à 3 |
| Plaquettes moyennes | < 50 | 30 | 200 à 290 | 2 à 3 |
| Chutes courtes | Variable (< 200) |  | 300 à 350 | 1,5 à 2 |
| Ecorces | Variable | 40 | 260 à 330 | - |
| Broyats (DIB) | Variable (10 à 200) | 20 | 170 à 240 | 2,5 à 3,5 |

Tableau 7 : influence de la granulométrie sur la masse volumique apparente et le foisonnement – [2] [7] [8]

Correspondances indicatives :

|  | m3 plein | stère | MAP de plaquettes fines | MAP plaquettes grossières |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 m3 de grume | 1 | 1,40 à 1,90 | 2,50 | 3,00 |
| 1 m3 de bûches (stère) | 0,50 à 0,70 | 1 | 1,80 | 2,15 |
| 1 MAP de plaquettes fines | 0,40 | 0,55 | 1 | 1,20 |
| 1 MAP de plaquettes grossières | 0,33 | 0,47 | 0,85 | 1 |

Plaquettes fines : 30 mm.

Plaquettes grossières : 30 à 150 mm.

Tableau 3 : coefficients de conversion volume plein / volume foisonné - [1] [6] [7] [10]